ООО «БАЗИС ГРУПП»
142180, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Ленина ул, дом № 1  этаж 3, оф.304, ИНН 5074067739, КПП 507401001, ОГРН  1215000003536, ОКПО 46874276, ОКАТО 46460000000  ОКТМО 46760000001, ОКВЭД (основной) 46.73, Расчетный счет: 40702810840000097458 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, Корр. счет: 30101810400000000225, БИК   044525225


Bazis Полиуретановый форполимер — это однокомпонентный быстросохнущий жидкий клей. Обладает высокой водостойкостью и прочностью склеивания.

1. СВОЙСТВА
• Быстрое отверждение.
• Малое время прессования.
• Прозрачный.
• Чрезвычайно высокая прочность сцепления на различных основаниях.
• Соответствует D4 согласно DIN EN 204.
• Легко использовать.
• Очень хорошая устойчивость к химическим веществам.
• Отличная устойчивость к влаге и погодным условиям.
• Безусадочный.
• Слабый запах.
• Можно использовать на слегка влажных основаниях.

2. ПРИЛОЖЕНИЯ
• Фиксация и приклеивание к различным пористым и непористым элементам, таким как металл-металл, бетон, дерево, пенополистирол и другие пластмассы.
• Производство мебели и лодок.
• Крепление укладки фальшпола в сочетании с механическими креплениями.
• Все виды склеивания, требующие высокой водостойкости.

3. ИНСТРУКЦИИ
Не использовать при температуре ниже +5 °C. Склеиваемые элементы должны быть надлежащим образом очищены от пыли и жира. Одна из подложек должна быть пористой, чтобы обеспечить лучшее отверждение. Небольшое увлажнение основания обеспечит более прочную адгезию. Нанесите клей кистью тонким слоем на одну или обе поверхности и соедините детали в течение 2 минут. Прижать элементы друг к другу минимум на 15-20 мин. Незатвердевший клей можно очистить ацетоном.

4. УПАКОВКА
Вес продукта
Пластиковая бутылка 560гр.

5. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
9 месяцев в невскрытом картридже при хранении в сухом и прохладном месте.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ
• Поскольку этот клей отверждается атмосферной влагой, срок годности после вскрытия бутылки ограничен. Флаконы должны быть плотно закрыты после использования.
• Хранение при температуре выше +35 °C и ниже -10 °C может сократить срок годности.
• Время прессования зависит от условий окружающей среды (температура, влажность и т.д.) и пористости склеиваемых поверхностей.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ
Содержит дифенилметан-4,4'-диизоцианат. Вреден при вдыхании. Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. Не вдыхать аэрозоль/пар. Носите подходящую защитную одежду и перчатки. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в недоступном для детей месте.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа: Полиуретановый форполимер
	Технические характеристики Основа 
	: Полиуретановый форполимер 

	Цвет 
	: Прозрачный 

	Отверждение 
	: Под воздействием влажности воздуха 

	Плотность 
	: 1.10 г/мл ± 0.05 
	(ASTM D1875) 

	Вязкость 
	: 3000 ± 1000 cp 
	cps at 20°C (Spindle No 4, 12 rpm) 

	Термостойкость 
	:-30 °C до +100 °C 

	Время до потери клейкости 
	: 5-15 мин (23 °C and 50% R.H.) 
	(ASTM C679) 

	Расход 
	: Около 150 ml/m2 

	Время схватывания 
	: не менее 15 min* 

	Водостойкость 
	: Высокая D4 
	(D4-DIN EN204) 


* Время прессования зависит от условий окружающей среды (температуры, влажности и т.д.) и пористости склеиваемых поверхностей.


